Sample XBN-2

Cr

12.002 35

13.867 10

19.659 5

23.095 17

24.137 21

27.942 33

30.507 100

31.320 78

34.398 95

36.556 45

39.928 1

41.842 6

42.464 34

44.882 3

46.631 67

47.202 2

49.438 88

51.067 57

51.602 46

53.702 22

55.241 51

57.745 34

59.214 10

59.699 7

61.614 13

63.028 23

63.496 41

65.347 27

66.718 25

67.172 2

68.972 18

70.308 42

72.510 24

73.818 16

74.253 5

75.980 9

77.268 12

77.695 19

80.671 3

81.094 11

82.780 18

84.041 7

86.136 35

87.390 4

87.808 8

89.479 9

90.731 11

91.149 2

92.819 1

94.074 16

94.493 10

96.170 22

97.431 6

99.542 2

100.814 8

101.239 11

102.947 18

104.236 2

104.667 1

106.400 9

107.710 14

108.149 2

109.915 8

111.253 9

113.511 19

114.884 2

115.345 4

117.207 7

118.624 1

121.031 5

122.504 12

123.000 3

125.014 6

126.558 7

129.203 2

130.839 8

131.393 1

133.659 2

135.416 7

136.013 2