Sample XBN-2

Cr

 12.002 35

 13.867 10

 19.659 5

 23.095 17

 24.137 21

 27.942 33

 30.507 100

 31.320 78

 34.398 95

 36.556 45

 39.928 1

 41.842 6

 42.464 34

 44.882 3

 46.631 67

 47.202 2

 49.438 88

 51.067 57

 51.602 46

 53.702 22

 55.241 51

 57.745 34

 59.214 10

 59.699 7

 61.614 13

 63.028 23

 63.496 41

 65.347 27

 66.718 25

 67.172 2

 68.972 18

 70.308 42

 72.510 24

 73.818 16

 74.253 5

 75.980 9

 77.268 12

 77.695 19

 80.671 3

 81.094 11

 82.780 18

 84.041 7

 86.136 35

 87.390 4

 87.808 8

 89.479 9

 90.731 11

 91.149 2

 92.819 1

 94.074 16

 94.493 10

 96.170 22

 97.431 6

 99.542 2

 100.814 8

 101.239 11

 102.947 18

 104.236 2

 104.667 1

 106.400 9

 107.710 14

 108.149 2

 109.915 8

 111.253 9

 113.511 19

 114.884 2

 115.345 4

 117.207 7

 118.624 1

 121.031 5

 122.504 12

 123.000 3

 125.014 6

 126.558 7

 129.203 2

 130.839 8

 131.393 1

 133.659 2

 135.416 7

 136.013 2